《硅通孔(TSV)电镀质量无损检测方法—X射线计算机断层扫描(X-Ray CT)技术规范》团体标准

征求意见稿编制说明

硅通孔(TSV)电镀质量无损检测方法—X射线计算机断层扫描(X-Ray CT)技术规范标准工作组

2025年7月14日

- 工作简况

- 任务来源、起草单位、起草人

硅通孔作为三维异质异构集成领域的核心关键技术，其制造质量直接影响到先进封装产品(如3D IC、Chiplet等)的质量和可靠性，由于半导体行业的特殊性，对测量方法和结果有着严格的要求，因此需要制定相关的标准来规范测量过程。本课题选择硅通孔电镀质量无损检测方法—X射线计算机断层扫描技术规范等自主标准，建立相应的标准体系，对提升我省集成电路封装企业竞争力，抢占发展制高点，实现产业可持续发展，都具有重要和积极的意义。华进半导体牵头邀请微电子研究所及国内封测行业单位向江苏省半导体行业协会申请立项，编制《硅通孔(TSV)电镀质量无损检测方法—X射线计算机断层扫描(X-Ray CT)技术规范》团体标准。

本标准起草单位：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、中国科学院微电子研究所、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟等。

本标准主要起草人：

| 团体标准工作组成员名单及分工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 单位 | 任职部门 | 组内分工 |
| 曹立强 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 创新中心 | 组长，该标准项目管理 |
| 孙鹏 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 封装事业部 | 统筹协调，标准修改 |
| 刘丰满 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 研发部 | 试验数据分析、标准文稿编写 |
| 戴风伟 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 研发部 | 标准格式标准化、编写组内联络 |
| 严阳阳 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 研发部 | 试验数据分析、标准文稿编写 |
| 何慧敏 | 中科院微电子研究所 | 封装中心 | 试验数据分析、标准文稿编写 |
| 代云 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 质量部 | 标准格式标准化、内外单位联络 |
| 张琼月 | 国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟 | 技术服务部 | 试验数据分析、标准文稿编写 |

起草人分别负责标准技术资料查询、收集及对比，测试样件加工、检测方法的验证比对，样品检测及数据整理，标准文本及编制说明的起草、撰写，行业内征求意见，组织标准的初审讨论会及标准报送等。

- 简要起草过程

  - 成立团标编制组

江苏省半导体行业协会对制定《硅通孔(TSV)电镀质量无损检测方法—X射线计算机断层扫描(X-Ray CT)技术规范》团体标准的具体工作进行了认真研究，确定了总体工作方案，于2025年6月20日组建工作组，召开启动会议，组建了由华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、中国科学院微电子研究所、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟等组成的团体标准起草工作小组。

  - 起草

起草小组针对本标准的制定，在行业内进行了前期调研，查看了现有国家标准《GB/T 43536.1-2023 三维集成电路 第1部分：术语和定义—硅通孔(TSV)》、《GBZ 117-2022 工业探伤放射防护标准—工业CT无损检测》、《GB/T 12604.2-2020 无损检测术语—射线检测—空间分辨率》、《GB/T 3138-1982 电镀常用名词术语》、《GB/T 5935-1986 镀层孔隙率测试—填充致密度评估》、《GB/T 4955-1985 金属覆盖层厚度测量—阳极溶解库伦方法》以及《SEMI MF2912-2023 Guide For X-Ray Computed Tomography in Electronics》、《ISO 15708-2017 无损检测—辐射方法—计算机断层扫描》等相关多项国外标准,对利用计算机断层扫描方法实现硅通孔电镀质量无损检测的方法进行了梳理，并提出了标准适用范围、术语、测量方法等，制定了符合集成电路封测行业实际情况的相关指标，于2025年6月30日形成《硅通孔(TSV)电镀质量无损检测方法—X射线计算机断层扫描(X-Ray CT)技术规范》工作组讨论稿。

2.3 征求意见

2025年7月11日，项目小组召开全体会议，逐一讨论标准内容，对各编写单位提出的意见进行讨论，经修改形成了《硅通孔(TSV)电镀质量无损检测方法—X射线计算机断层扫描(X-Ray CT)技术规范》征求意见稿，并编写编制说明。

- 编制标准的意义和必要性

随着三维集成技术在高性能计算、人工智能芯片、先进封装等领域的广泛应用，硅通孔（TSV）作为垂直互连的核心结构，其电镀填充质量直接决定器件的可靠性及性能。当前行业面临两大关键挑战：1）检测手段滞后：传统破坏性检测（如结合机械切片和扫描电镜观察）效率低、成本高，且无法实现全检；2）标准体系缺失：国内外尚无针对TSV电镀质量的无损检测统一标准，导致设备参数设置、结果判据不一，上下游数据互认困难。

在TSV制造过程中，空洞(void)的形成是一个不可忽视的质量隐患。这些微观缺陷可能导致裂纹扩展、性能不稳定、功能失效等多种可靠性问题。典型的TSV结构主要包含铜填充区、可能存在的气泡空洞、TSV接触垫、二氧化硅绝缘层以及硅基底等关键组成部分。为了确保产品的可靠性和性能稳定性，业界普遍采用先进的三维X射线断层扫描检测技术对TSV孔内铜填充均匀性、孔隙缺陷、界面分层等关键指标的精准量化。这种检测方法能够精确识别TSV中的各类缺陷，尤其是那些传统光学检测方法难以发现的内部空洞和填充不均问题。目前该技术已进入产业化应用前期，但亟需通过标准解决：

- 检测分辨率与精度要求

- 伪影抑制算法规范

- 数据重建与质量评价体系统一性

针对TSV电镀质量检测这一集成电路先进封装核心环节，本标准的制定预计可以填补相关无损检测团体标以及GB/IEC标准体系空白，支撑产业链自主可控。通过制定TSV-CT检测标准和技术规范，有助于推动相关国产检测设备技术落地，并对铜填充材料可靠性评价提供有效支撑。另外，本标准规定的≤0.5μm缺陷识别精度，直接响应了《中国集成电路产业技术路线图(2021-2035)》对于TSV工艺质量控制相关要求，为3D IC量产提供技术保障的同时有助于解决Chiplet互连质量评价方法的缺失问题。

在全球半导体产业竞争日益激烈的背景下，我国半导体产业需要不断提升自身的技术水平和产品质量。制定《硅通孔(TSV)电镀质量无损检测方法—X射线计算机断层扫描(X-Ray CT)技术规范》团体标准，能够使我国在该领域拥有自己的标准话语权，增强国际竞争力，更好地参与国际分工和合作。另外，值得注意的是，国际半导体设备与材料协会(SEMI)已启动相关标准预研，国内亟需抢占标准制定先机。我国相关先进封装企业均在扩产TSV产能，若无统一检测标准，可能导致产业资源重复投入与技术碎片化风险。

目前，行业内对于使用X-Ray CT进行TSV电镀质量评价的重要性已达成共识，许多企业和科研机构在实践中积累了丰富的经验。以这些经验和数据为基础，制定团体标准具有较强的可行性和实践基础，能够确保标准的科学性、实用性和可操作性。团体标准是国家标准体系的重要组成部分，编制使用X射线计算机断层扫描技术实现硅通孔电镀质量无损检测技术规范团体标准，可以为后续制定更高层次的行业标准或国家标准以及相应标准体系奠定基础，提升我省集成电路封装企业竞争力，推动我国半导体产业在硅通孔无损检测领域的标准化进程，使我国在该领域的技术标准更具话语权，都具有重要而积极的意义。

- 标准编制的原则（本标准制定过程中参照的主要标准等）

- 以科学、系统、规范为原则

本标准编制遵循 科学性、系统性、适用性、规范性 的原则,以我国集成电路封装骨干企业的产品实际生产情况和实验数据为依据，经过科学研究而制定；注重标准的可操作性和通用性，在标准结构上严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，并参考和引用了多项国内标准，在内容上尽可能与国际通行标准接轨。

- 遵循国家标准，与国际标准接轨

本标准在制定过程中，参考了国内外《GB/T 43536.1-2023 三维集成电路 第1部分：术语和定义—硅通孔(TSV)》、《GBZ 117-2022 工业探伤放射防护标准—工业CT无损检测》、《GB/T 12604.2-2020 无损检测术语—射线检测—空间分辨率》、《GB/T 3138-1982 电镀常用名词术语》、《GB/T 5935-1986 镀层孔隙率测试—填充致密度评估》、《GB/T 4955-1985 金属覆盖层厚度测量—阳极溶解库伦方法》、SEMI MF2912-2023 Guide For X-Ray Computed Tomography in Electronics》、《ISO 15708-2017 无损检测—辐射方法—计算机断层扫描》等相关多项国外标准。编制过程中力求使本标准科学合理，以适应封装产品高可靠性的需求，对项目设置和指标进行认真研究、优化，为我国集成电路封测行业相关产品研发提供封装类的规范和依据。

- 各项指标的确定和依据说明

- 硅通孔缺陷检测对设备空间分辨率要求

空间分辨率作为评价X-Ray CT系统成像精度的核心指标，直接决定了系统对硅通孔(TSV)内部微米级缺陷的识别能力。对于TSV而言，电镀微孔隙临界尺寸约为1.0μm。而0.5μm孔隙使电阻值增加量≤0.1%，而1.0μm孔隙将导致电阻骤增≥3%。对于CT设备而言，空间分辨率理论值约等于焦点尺寸的1.2倍，工业微焦点管最小焦点尺寸约为0.4μm，因此，理论极限约为0.48μm。实际生产中，设定1.0μm作为空间分辨率要求，显然可以平衡效率和成本。实际上，SEMI 2912-2023行业标准，对Class B也要求≤1.0μm，与本标准相关要求一致。

- 硅通孔缺陷检测对设备密度分辨率要求

密度分辨率反映了系统区分材料微小密度差异的能力，对检测TSV电镀层的成分均匀性和杂质夹杂至关重要。本提案要求密度分辨率≤1.0%（即能区分密度差异≥1.0%的材料区域)。铜电镀填充过程中可能产生空隙（密度接近0 g/cm³）以及杂质夹杂（如有机添加剂分解产物，密度低于铜)，理论上铜与上述缺陷的密度差较大，理论对比度均大于98%。但实际测试过程中，由于测试过程中的噪声干扰，在信噪比SNR≥5时，最小可分辨Δρ≈1.0%。在实际量产环境测试也发现，当Δρ≈0.8%时孔隙检出率约为98%，而当Δρ≈1.2%时孔隙检出率降低至85%。因此，针对量产场景，本提案要求密度分辨率≤1.0%，预期孔隙检出率达到95%以上，以平衡效率和成本。

- 硅通孔缺陷检测对扫描时间的要求

针对量产应用，本标准对CT扫描时间做了相应规定，要求单芯片扫描时间控制在约5min。计算依据如下：为了满足香农采样定理，角度增量≤0.45°的情况下，投影数量需要不低于800幅，而为了满足信噪比SNR≥25dB，单幅曝光时间需要控制在80ms；考虑到机械转速速度极限约为每秒钟1.2°，可计算出单芯片扫描时间结果约为364s，即约6min。为了将单芯片扫描时间压缩至5min以内，需要AI加速重建。

- 硅通孔缺陷验收阈值

考虑硅通孔缺陷失效模型，其中λ表示单孔隙导致失效概率(实验经验值约为0.001)，D表示孔隙密度(单位为个/万孔)，N表示单芯片TSV数量。当D=3，N=10000孔，可以得到失效概率约0.03，符合了消费电子98%的良率要求。

另外，TSV电镀填充不均匀度会导致电阻差异，进而影响信号延迟性能。根据相关文献报道的实验数据，当TSV填充不均匀度达到5%时，引入的电阻差异≤1%，导致的信号延迟增加≤0.1ps；而当TSV填充不均匀度达到10%时，引入的电阻差异≤3%，导致的信号延迟增加≤0.3ps；当TSV填充不均匀度达到15%时，引入的电阻差异≤8%，导致的信号延迟增加≥1.0ps。本标准规定TSV填充不均匀度验收阈值≤10%，满足了5Gbps高速互连要求。

- 硅通孔缺陷定义与分类

基于TSV电镀的电性失效模式，本规范明确定义了以下可检测缺陷类型。主要包括空洞型缺陷和界面缺陷。其中，空洞型缺陷又可细分为微孔洞、中心缩孔、夹渣孔隙；界面缺陷由可进一步细分为孔壁剥离、层间分离和填充不足。对于微孔洞，主要是直径≥0.8μm的球形或者椭球形低密度区；对于中心缩孔，主要是沿TSV轴线分布的长径比＞5：1的管状低密度区；对于孔壁剥离，主要是TSV侧壁与硅基板之间厚度≥0.2μm的连续低密度带；对于层间分离，主要是电镀层间的分层现象，一般是呈环形对称分布；对于填充不足，主要指深宽比＞0.1：1的TSV顶部凹陷。

五、本标准的主要技术内容说明

本标准按照我国集成电路先进封装的实际情况制定，综合考虑了主要生产企业及应用单位的现行规范。本标准的主要技术内容说明如下：

- 针对TSV电镀质量无损检测的不同适应场景，提出了与SEMI MF2912兼容的三级检测等级，即适应工艺开发的Class A、适应量产监控的Class B和适应快速筛查的Class C；

- 针对不同检测等级，对CT设备的性能，如空间分辨率、密度分辨率、扫描效率等提出了具体要求。其中，对于Class A级，要求CT设备的空间分辨率、密度分辨率、扫描效率分别达到≤0.5μm、≤0.5%和≤10min/芯片；而对于Class B级，要求CT设备的空间分辨率、密度分辨率、扫描效率分别达到≤1.0μm、≤1.0%和≤5min/芯片；对于Class C级，要求CT设备的空间分辨率、密度分辨率、扫描效率分别达到≤2.0μm、≤2.0%和≤2min/芯片。

- 针对样品制备与装夹、扫描参数设置、数据采集与重建、伪影抑制等均做了规范，提出了建议参数。

- 建立了TSV电镀质量无损检测缺陷识别和质量评价体系，对TSV孔隙缺陷、填充不均匀度、界面分层等做了标准化定义，并规定了相应的验收准则。

- 建立了TSV电镀质量无损检测数据完整性要求体系和存储规范，并给出了测试报告模版。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

针对CT设备的空间分辨率要求，本标准规定，量产场景下，CT设备的空间分辨率需要达到≤1.0μm，该指标和SEMI MF2912-2023对于Class B要求≤1.0μm的标准对齐；针对CT设备的密度分辨率要求，本标准规定，量产场景下，CT设备的密度分辨率需要达到≤1.0%，该指标和ASTM E1695-20相关标准对齐；针对孔隙密度验收阈值，本标准设定≤3个/万孔，相比台积电CoWoS工艺要求的≤5个/万孔的行业共识，本标准加严了40%，以确保符合消费电子98%良率要求；针对TSV填充不均匀度，本标准设定≤10%的缺陷验收阈值，满足了JESD204C标准要求的5Gbps高速信号互连要求。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准参考GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》标准编制，标准具体技术指标和参数属首创，与现行法律、法规、规章无冲突之处。

八、标准实施建议

本标准为首次制定，新标准的实施将进一步保证产品质量，规范市场，促进贸易，引导行业健康快速发展。

九、其他需要说明的事项

无。